| AT-X80 |
| --- |
| 符合国际 | GB/T17493 E551T8-Ni2 AWSA5.29 E81T1-Ni2J |
| 相当于 |  |
| 熔敷金属主要成分(%) Typical composition of deposited metal |
| C | Mn | Si | S | P | Al | Ni |  |  |  |
| 0.05 | 1.45 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 2.5 |  |  |  |
| 熔敷金属力学性能 Typical mechanical properties of deposited metal |
| Ｒm(MPa) | Ｒei(MPa) | A(%) | Akv(J) -20℃ |  |
| 690 | 600 | 19 | 100 |  |
| 用途 Function performance and application |
| 管线钢及盖面焊接 |
| 电流范围 | 焊条直径(mm) | 2.0 |  |  |
|  | 平焊 | 160-300 |  |  |
|  | 立向上焊 | 120-220 |  |  |
|  | 立向下焊 | 160-260 |  |  |
|  | 横焊 | 120-280 |  |  |
| 使用要点(Note) 使用直流正接,焊丝接负极 焊接时气体流量一般在20-25L/min |
| 参考价格(Price) | 元／kg |
| 备注(Hit) |