| AT-YJEG60A |
| --- |
| 符合国际 | JIS Z3319 YFEG-32C |
| 相当于 |  |
| 熔敷金属主要成分(%) Typical composition of deposited metal |
| C | Mn | Si | S | P |  | Mo | Ni |  |  |
| ≤0.2 | 2.2 | ≤0.7 | ≤0.03 | ≤0.03 |  | ≤0.05 | ≤0.8 |  |  |
| 熔敷金属力学性能 Typical mechanical properties of deposited metal |
| Ｒm(MPa) | AKV | A(%) |  |  |
| ≥610 | ≥40 | ≥20 |  |  |
| 用途 Function performance and application |
| 立焊船舶桥梁等大型构件。 |
| 电流范围 | 焊条直径(mm) | 1.2 |  | 1.6 |
|  | 焊接电流 | 300-450 |  | 350-500 |
| 使用要点(Note) 保护气体流量30-35L/min 伸出长度为35-40MM 有风焊接处在2m/s以上 |
| 参考价格(Price) | 元／kg |
| 备注(Hit) |