| AT-YR402Q |
| --- |
| 符合国际 | GB/T17493 E621T1-B3C |
| 相当于 | AWS A5.29 JIS Z3318 YF2CM-C |
| 熔敷金属主要成分(%) Typical composition of deposited metal |
| C | Mn | Si | S | P | Cr | Mo |  |  |  |
| 0.05-0.12 | ≤1.25 | ≤0.8 | ≤0.03 | ≤0.03 | 2-2.5 | 0.9-1.2 |  |  |  |
| 熔敷金属力学性能 Typical mechanical properties of deposited metal |
| Ｒm(MPa) | Ｒei(MPa) | A(%) |  |  |
| 620-760 | ≥540 | ≥17 |  |  |
| 用途 Function performance and application |
| 用于2.25%Cr-1%Mo钢的焊接 |
| 电流范围 | 焊条直径(mm) | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
|  | 平焊 | 120-300 | 150-400 | 180-450 |
|  | 立向上焊 | 120-260 | 150-270 | 180-280 |
|  | 立向下焊 | 200-300 | 220-300 | 250-300 |
|  | 横焊 | 120-280 | 150-320 | 180-350 |
| 使用要点(Note) 严格控制CO2保护气体中的杂质含量，保证气体的纯度。 焊接时气体流量一般在20-25L/min 焊丝伸出长度应控制在15-25mm范围内 采用直流电源，焊丝接正极施焊。 需160-190℃预热，焊后需回火处理。 |
| 参考价格(Price) | 元／kg |
| 备注(Hit) |